
**Участок прямолинейной кромкооблицовки**

1. Минимальный размер оклеиваемой стороны панели – 70мм при условии перпендикулярного размера не менее 200мм.
2. Толщина панели – от 10мм до 40мм
3. Толщина кромки – от 0,4мм до 2мм
4. Минимальная разница между толщиной панели и шириной кромки – 3мм
5. ЛДСП с древесным тиснением имеет большую толщину, чем ЛДСП без него. Фактически размер плиты составляет 16,2-16,4мм.   
   При склейке двух таких панелей, толщина склейки будет составлять порядка 33мм, вследствие чего ширины кромки 35мм может не хватить, так как минимальная разница толщины панели и ширины кромки 3мм (пункт 4).
6. При облицовке материала, имеющим защитную пленку, кромка будет выступать примерно на 0,2-0,3 мм со стороны пленки.

